UDC

团体标准

T/CMCA400X—2021

玻璃纤维增强石膏装饰材料施工及验收标准

Construction and acceptance standard of Glass Fiber Reinforced Gypsum decorative materials

（征求意见稿）

××××-××-××发布                 ××××-××-××实施

中国冶金建设协会  发布

前 言

根据中国冶金建设协会《关于印发2020年上半年工程建设团体标准制定计划的通知》（冶建协[2020]26号）的要求，由中国冶金建设协会组织，五冶集团上海有限公司、中国五冶集团有限公司共同编制完成。

在编制过程中，标准编制组依据有关国家法律、法规及相关标准，经过广泛调查研究，总结了多年玻璃纤维增强石膏装饰材料施工及验收的经验，对标准条文反复讨论，并广泛征求了有关单位和专家意见，编制了本标准。

本标准共分8章，主要内容包括总则、术语、材料、深化设计、加工制作、安装施工、质量验收、安全与环保。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，中国冶金建设协会负责日常管理，中国五冶集团有限公司负责具体技术内容解释。

为提高标准质量，在执行本标准的过程中，如有意见和建议，请将反馈五冶集团上海有限公司（地址：上海市宝山区铁力路2501号，邮编：201900）。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：五冶集团上海有限公司

中国五冶集团有限公司

参编单位：江苏三达利建材科技有限公司

宁波艺巢装饰材料有限公司

上海盈艺装饰工程有限公司

上海楷珩建筑装饰有限公司

上海湘楚建筑装饰工程有限公司

上海嘉尧装饰工程有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1 总则	1

2 术语	2

3 材料	3

3.1 原材料	3

3.2 GRG材料	3

3.3 接缝材料	4

3.4 固定材料	4

3.5 饰面层	6

4 深化设计	7

4.1 一般规定	7

4.2 钢骨架设计	7

4.3 GRG深化设计	7

5 加工制作	8

5.1 一般规定	8

5.2 GRG加工制作	8

5.3 GRG出厂检验	9

5.4 钢骨架	10

6 安装施工	12

6.1 施工准备	12

6.2 钢骨架安装	13

6.3 GRG安装施工	13

7 质量验收	16

7.1 一般规定	16

7.2 钢骨架制作安装	17

Ⅰ主控项目	17

7.3 制作安装	20

Ⅰ主控项目	20

7.4 辅材	22

Ⅰ主控项目	22

7.5资料核验	22

8 安全与环保	24

8.1 安全措施	24

8.2 环保措施	24

本标准用词说明	26

引用标准名录	27

Contents

1  General Provisions ............................................................................. 1

2  Terms ................................................................................................... 2

3  Materials ............................................................................................. 3

3.1  Raw Materials ........................................................................................... 3

3.2  Joint Materials ........................................................................................... 3

3.3  Fixed Materials ......................................................................................... 4

3.4  Finish layer ............................................................................................... 5

4  Deepening design ............................................................................... 7

4.1  General Provisions .................................................................................... 7

4.2  Steel Frame Design ................................................................................... 7

4.3  Surface Design .......................................................................................... 7

5  Processing and Manufacturing ....................................................... 12

5.1  General Provisions .................................................................................... 8

5.2  GRG processing and Manufacturing ........................................................ 8

5.3  GRG inspection ....................................................................................... 10

6  Installation construction .................................................................. 11

6.1  Construction preparation ......................................................................... 11

6.2  Steel frame installation............................................................................ 12

6.3  GRG installation and Construction ......................................................... 13

7  Quality acceptance ............................................................................. 15

- 7.1  General Provisions .................................................................................. 15

- 7.2  Master Project ......................................................................................... 15

- 7.3  General Items .......................................................................................... 17

- 7.4  Data Verification ..................................................................................... 17

- 8  Safety and environmental Protection ............................................... 19

- 8.1  Safety Measures ...................................................................................... 20

8.2  Environmental protection Measures ....................................................... 20

Explanation of Wording in This Specification ...................................... 21

List of Quoted Standrads ........................................................................ 22

Addition: Explanation of Provisions ...................................................... 23

总则

为规范玻璃纤维增强石膏材料（GRG）的深化设计、施工及验收，提高装饰工程质量，制定本标准。

本标准适用于建筑室内装饰工程玻璃纤维增强石膏装饰材料（GRG）的深化设计、施工及质量验收。

玻璃纤维增强石膏装饰材料（GRG）的深化设计、施工及质量验收，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

术语

玻璃纤维增强石膏材料 GlassFiber Reinforced Gypsum Board

      - 以玻璃纤维为主要增强材料，ɑ型增强石膏为主要胶凝材料，添加适当集料和水混合而成的复合材料，简称“GRG”。

专用填缝剂 Special Sealant

用于修饰玻璃纤维增强石膏材料之间的缝隙的填充剂。

固定件 Fixings

用于将钢骨架固定于建筑结构上、将玻璃纤维增强石膏材料固定于钢骨架上的材料，满足安装牢固的预埋件和连接件的统称。

钢骨架 Steel Skeletone

采用型钢通过焊接或栓接形成的用于支撑玻璃纤维增强石膏材料的空间结构。

坞绑材料 Wubang Saterial

      - 以玻璃纤维增强石膏粉为主要材料，玻璃纤维丝和水为胶凝材料混合而成的用于加固GRG接缝的复合材料。

材料

原材料

α型高强石膏应符合现行行业标准《α型高强石膏》JC/T2038中α40及以上等级的规定，强度应应达到40MPa以上。

建筑装饰材料燃烧性应符合现行国家标准《建筑内部装修防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

GRG及其配套材料应符合现行国家规范《建筑材料放射性核素限量》GB 6566和《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582的有关规定。

耐碱玻璃纤维无捻粗纱、耐碱玻璃纤维短切纱应符合现行行业标准《耐碱玻璃纤维无捻粗纱》JC/T572的有关规定。

耐碱玻璃纤维网格布应符合现行行业标准《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T841的有关规定，且玻璃纤维材料的掺加量不应少于5%。

掺和其他材料后的原材料pH值应为中性或弱碱性。

GRG材料

GRG的物理性能指标应符合表3.1.1的规定。

表3.1.1   GRG的物理性能指标

| - 性能 | - 专用型（A） | - 通用型（B） |
| --- | --- | --- |
| - 抗弯强度（Mpa） | - ≥17 | - ≥14 |
| - 巴氏硬度（HBa） | - ≥45 | - ≥40 |
| - 吊挂力（kN） | - ≥6.0 | - ≥4.0 |
| - 抗压强度/面受压力（Mpa） | - ≥40 | - ≥38 |
| - 体积密度（kg/cm³） | - ≥1.8 | - ≥1.6 |
| - 受潮挠度（mm） | - ≤3 |  |

      - 注：1  吊挂力是指30mm厚平板试件的吊挂力，其他规格GRG的吊挂力应满足设计要求；

2   面外受压为承载方向垂直于试件模板面。

GRG的吸声系数应满足设计要求。

GRG的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中A级规定。

GRG材料燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

GRG及其配套材料应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566和《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582的有关规定。

接缝材料

专用填缝剂性能指标应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1专用填缝剂性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 初凝时间（min） |  | ≥30 |
| 终凝时间（min） |  | ≤60 |
| 拉伸粘结强度（MPa） | 1d | ≥0.50 |
|  | 3d | ≥1.00 |
|  | 浸水 | ≥0.50 |
|  | 20min晾置时间 | ≥0.50 |
| 滑移（mm） |  | ≤0.50 |

注：浸水后拉伸粘结强度应为标准试验条件下养护7d后浸水48h测定。专用填缝剂的检验方法应符合现行行业标椎。

坞绑材料性能指标应符合的表3.2.1的定。

固定材料

预埋件的钢板及锚筋应进行热镀锌防锈处理，热镀锌镀锌层厚度应大于45微米，钢材材质应为Q235。

后植埋件应采用不锈钢螺栓，其材质应为奥氏体不锈钢。

GRG与钢骨架、GRG之间的连接件应采用热镀锌构件或奥氏体不锈钢构件。

钢骨架所用型钢材质应采用Q235 并进行热镀锌处理，型材壁厚不应小于3mm，热镀锌层厚度不应小于75微米。

钢骨架所用型钢的规格应通过计算确定，且最小壁厚应不小于3mm。

钢骨架所用型钢的抗拉强度、伸长率、屈服强度的限值应满足现行国家标准《碳素钢结构》GB/T700的规定。

饰面层

GRG做表面装饰时，必须保持板面干燥、平整，含水率控制在0.2%面密度。严禁采用湿贴饰面材料。

GRG做表面装饰时，应用柔软、干燥的物品做表面处理，严禁采用尖锐或重物撞击GRG板材。

GRG饰面材料与基层应黏贴良好，不得空鼓开裂。

墙纸裱糊（含金银箔）应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210有关规定。

绘画应符合设计施工图纸要求及说明。

深化设计

一般规定

GRG装饰工程的深化设计单位应具备相应的设计资质。

GRG装饰工程的深化设计应满足原装饰设计图的相关要求。

GRG装饰工程的深化设计宜采用设计建筑信息模型、现场实测模型进行钢骨架与主体结构、机电管线的碰撞检查。

钢骨架设计

钢骨架设计不得影响建筑结构安全及使用功能，当钢骨架荷载大于建筑主体结构设计荷载时，应由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位进行复核。

钢骨架不得作为建筑主体结构承载构件。

钢骨架的抗震设防要求应满足《建筑抗震设计规范》GB50011的相关规定。

当设置钢结构转换层时，钢结构转换层应进行结构承载力计算。

GRG装饰工程的钢骨架和GRG不应跨越建筑变形缝。

GRG深化设计

GRG的板块尺寸应满足加工、堆放、运输和安装的要求。

GRG的厚度不宜小于12mm，固定点间距不应大于300mm。

GRG深化设计应满足末端设备安装位置和安装方式的要求。

GRG的接缝应设置防开裂构造。

加工制作

一般规定

GRG加工制作厂家应建立施工质量控制制度和检验制度。

GRG加工制作应按照经设计认可的深化设计图纸进行。

GRG加工制作

每块GRG均应按照图纸设计分格图或加工编号图标识清晰。

GRG的加工制作尺寸允许偏差应符合表5.2.2的规定。

表5.2.2   GRG的加工制作尺寸允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 宽度 | - +0， -5 | - 尺量检查，每构件1处 |
| - 2 | - 长度 | - +0， -10 | - 尺量检查，每构件1处 |
| - 3 | - 对角线 | - ±10 | - 尺量检查，每构件1处 |
| - 4 | - 边缘平直度 | - 3 | - 2m靠尺或塞尺，每边3点 |
| - 5 | - 厚度 | - ±3 | - 尺量检查，每平方监测2点 |
| - 6 | - 控制厚度 | - +5， -2 | - 尺量检查，每平方监测1点 |

GRG的外观质量应符合表5.2.3的规定。

表5.2.3   GRG的外观质量

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一等品 | 合格品 |  |
| 1 | 缺棱掉角 | 长度 | ≤20mm | ≤30mm | 观察和尺量检查 |
|  |  | 宽度 | ≤20mm | ≤30mm | 观察和尺量检查 |
|  |  | 数量 | ≤2处 | ≤3处 | 观察检查 |
| 2 | 裂纹 | 长度 | 不允许 | ≤30mm | 观察和尺量检查 |
|  |  | 宽度 |  | ≤0.2mm | 观察和尺量检查 |
|  |  | 数量 |  | ≤2处 | 观察检查 |
| 3 | 蜂窝麻面 | 占总面积 | ≤1.0% | ≤2.0% | 观察和尺量检查 |
|  |  | 单处面积 | ≤0.5% | ≤1.0% | 观察和尺量检查 |
|  |  | 数量 | ≤1处 | ≤2处 | 观察检查 |
| 4 | 飞边毛刺 | 厚度 | ≤1.0mm | ≤2.0mm | 观察和尺量检查 |

GRG出厂检验

GRG的放射性核素限量性能应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1   GRG的放射性核素限量性能

| 检验项目 | 计量单位 | 依据标准 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镭-226 | Bq/kg | GB 6566-2010 | 符合放射性比活度限量 |
| 钍-232 | Bq/kg | GB 6566-2010 | 符合放射性比活度限量 |
| 钾-40 | Bq/kg | GB 6566-2010 | 符合放射性比活度限量 |
| 内照射指数 | / | GB 6566-2010 | ≤1.0 |
| 外照射指数 | / | GB 6566-2010 | ≤1.3 |

GRG的物理主要性能应符合表5.3.2的规定。

表5.3.2   GRG的物理主要性能

| 检验项目 | 计量单位 | 依据标准 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体积密度 | g/cm³ | GB/T 15231-2008 | ≤38 |
| 抗压强度 | Mpa | GB/T 15231-2008 | ≥40 |
| 抗弯强度 | Mpa | GB/T 15231-2008 | ≥14 |
| 抗冲击强度 | Mpa | GB/T 15231-2008 | ≥40 |
| 吸水率 | % |  | ≤30 |
| 巴氏硬度 |  | GB/ T3854-2017 | （0～100度）±1度 |
| 断裂荷载（平均值） | N | JC/T 799-2016 | ≥118 |
| 断裂荷载（平最小值） | N | JC/T 799-2016 | ≥106 |
| 吊挂件与GRG粘附力 | N | V=5mm/min | ≥800 |

GRG的吸声系数应满足设计要求。

GRG的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 6566中A级的规定。

钢骨架

钢骨架使用的钢材，应进行膜厚和表面质量检验。

钢材表面应进行防腐处理。当采用热浸镀锌处理时，其膜厚应大于45μm；当采用静电喷涂时，其膜厚应大于40μm。

膜厚的检验，应采用分辨率为0.5μm的膜厚检测仪检测。每个杆件在不同部位的测点不应少于5个。同一测点应测量5次，取平均值，修约至整数。

钢材表面不得有裂纹、气泡、结疤、泛锈、夹杂和折叠。

钢材表面质量的检验，应在自然散射光条件下，观察检查。

钢骨架立柱安装标高偏差≤3mm，轴线前后偏差≤2mm，左右偏差≤3mm。

钢骨架两根相邻立柱安装标高偏差≤3mm，同层立柱的最大标高偏差不大于5mm，相邻两根立柱的距离偏差不大于2mm。

钢骨架两根相邻横梁安装标高偏差不应大于1mm，同层标高偏差：当GRG宽度小于或等于35mm时不应大于4mm，当GRG宽度大于35m时不应大于5mm。

钢骨架横梁两端与立柱连接处必须加设弹性垫片，满足变形要求。

安装施工

施工准备

GRG装饰工程施工现场应建立施工质量控制制度和检验制度。

GRG装饰工程施工应按设计文件和经审查的施工方案组织实施。

GRG装饰工程施工前，施工单位应编制施工方案，施工人员应进行实际操作培训。

GRG宜采用放置架堆放，放置架应有足够的承载力和刚度。

GRG宜在室内储存，室外储存时应采取防水措施。

GRG装饰工程宜在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作工序样板。

施工的室内环境条件应满足材料和施工工艺的要求。

GRG安装前应进行管道、设备等的安装、试压与过程调试，并形成相关试验记录。

GRG装饰工程特殊部位的设计，或设计文件中有明确要求时，应先做性能试验验证。

作业条件应满足下列要求：

作业范围内的建筑结构和机电隐蔽安装工程应验收合格；

基准点、线应已完成交接并经复核验线；

施工脚手架应搭设完成并经验收合格；

各种施工机具、施工环境等应满足安全文明施工要求。

施工设计图纸、相关文件和过程中的相关记录等应作为工程资料留存。

GRG成品保护应符合现行行业标准《建筑装饰装修工程成品保护技术标准》JGJ/T 427的相关规定。

绿色施工应符合现行国家标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905的相关规定。

钢骨架安装

钢骨架安装前应根据设计文件复核建筑结构平、立面位置和尺寸偏差，对建筑结构进行质量验收。

预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。

钢骨架安装应符合下列规定：

钢骨架用预埋件、连接件的位置、数量和连接方法应满足设计要求；

钢骨架的位置应满足设计要求，在建筑结构上按钢骨架分格弹线，并沿线固定；

钢骨架端部应固定，固定点间距不应大于1m，且应固定牢固；

钢骨架焊缝连接宜采用匹配的焊接材料，不同牌号的结构钢材焊接时，可采用与屈服强度低的母材相匹配的焊接材料。

钢骨架的焊缝应进行防锈处理。

吊杆上部为网架、钢屋架或吊杆长度大于2500mm时，应设置钢结构转换层，钢结构转换层应进行结构承载力计算。

重型设备和有振动荷载的设备严禁安装在钢骨架上或钢结构转换层上。

GRG安装施工

GRG进场时应对规格、外观和尺寸进行验收。GRG包装应完好，并有出厂合格证明文件。

GRG安装过程应符合下列规定：

应在GRG安装位置弹出水平和垂直控制线；

应对GRG进行排版，并校正固定位置；

固定件应做防锈处理；

应进行固定件隐蔽工程验收；

安装完成后应进行平整度、垂直度或轮廓度的检测；

表面孔洞应用粘结剂进行修补和接缝处理；

应进行外观检查、复验整修。

GRG安装应横向平整、竖向垂直、花饰拼接完整、曲线圆滑流畅，GRG表面应无污染、缺损；GRG安装的允许偏差应符合表6.3.2的规定。

表6.3.2  GRG安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | ≤3mm | 2m靠尺、塞尺检查 |
| 阴阳角方正度 | ≤3mm | 用直角检测尺检查 |
| 接缝宽度 | ±5mm | 卡尺 |
| 接缝高低差 | ≤2mm | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 相邻面板高低差 | ≤2mm | 用钢直尺和塞尺检查 |

GRG用于吊顶工程时，固定用螺栓、吊杆、龙骨和连接件的安装间距、位置、尺寸和连接方式应满足设计要求，并符合现行行业标准《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ 345和现行行业标准《建筑装饰装修室内吊顶支撑系统技术规程》T/CBDA 18的相关规定。

GRG安装面积大于100㎡ 或单向长度大于15m时，应根据GRG造型及尺寸合理设置分缝位置。遇到建筑变形缝处时，应根据建筑变形量设计变形缝尺寸及构造。

GRG与其他墙体的交接处、门洞口应采取防开裂措施。

GRG接缝应符合下列规定:

接缝材料应采用专用填缝剂，并应符合本标准第3.3.1条的规定；

接缝应横平竖直、 宽窄均匀，出墙厚度应一致，边样整齐，嵌缝应饱满、密实、连续、均匀、无气泡；

补缝前应清除接缝位置的砂浆、灰尘等杂物，并做好打磨处理；

接缝位置应贴耐碱玻纤网格布，且宽度不小于100mm，接缝处应先涂一层专用粘结剂，用抹刀将网格布压入粘结剂中，待第一层粘结剂硬化后，再涂抹第二层专用粘结剂并找平；

GRG与安装基面之间的接缝宜抹内弧形角，内弯半径宜为3mm~5mm。

质量验收

一般规定

GRG装饰工程验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210的规定。

GRG装饰工程中，钢骨架验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205的规定。

GRG装饰工程施工前应进行材料及配套材料进场验收，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和分项验收。施工过程中应及时建立技术资料档案。

GRG装饰工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1   预埋件或后置埋件；

2   连接件与主体结构的连接；

3   支撑钢骨架等被隐蔽部位；

4   GRG四周封堵及GRG与主体结构间的封堵。

GRG装饰工程的检验批划分应符合下列规定：

      - 1  同一工艺生产和施工的、同一类型、规格和强度的GRG每个装饰区域应划分为一个检验批；

      - 2   检验批的划分也可根据结构、工艺特点及工程规模按方便施工和验收的原则由建设单位组织监理、设计、施工等参建单位共同商定。

GRG装饰工程的检验批质量验收合格，应符合下列规定：

      - 1 检验批应按主控项目和一般项目验收；

      - 2 主控项目应全部合格；

      - 3 一般项目应合格；当采用计数检验时，至少应有90%以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；

      - 4  应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

钢骨架制作安装

  - Ⅰ主控项目

      - 7.2.1    钢骨架制作安装所用型钢、连接件、焊接材料、防腐涂料等品种、规格和性能应满足设计和规范要求，型钢进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验，检验结果应符合国家现行标准的规定；焊接材料进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行化学成分和力学性能检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。并应符合本标准第3章和第5章的规定。

      - 检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

      - 检验方法：观察、尺量检查；核查产品合格证、出厂检验报告、抽样检验报告等质量证明文件。

7.2.2   钢骨架中钢材、钢部件拼接或对接时所采用的焊缝质量等级应满足设计要求，当设计无要求时，应采用质量等级不低于二级的熔透焊缝，对直接承受拉力的焊缝，应采用一级熔透焊缝。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查超声波探伤报告。

7.2.3   钢骨架防腐涂料涂装前钢材表面除锈等级应满足设计要求并符合国家现行标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。。

检查数量：按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。

      - 检验方法：用铲刀检查和用现行国家标准《涂覆材料前钢材表面处理  表面清洁度的目视规定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T8923.1规定的图片对照观察检查。

7.2.4   钢骨架钢材表面应进行防腐处理，防腐涂料、涂装遍数、涂装间隔、涂层厚度均应满足设计文件、涂料产品标准的要求。当设计对涂层厚度无要求时，室内涂层干漆膜总厚度不应小于125μm。

检查数量：按照构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件。

检验方法：用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。漆膜厚度的允许偏差应为—25μm。

7.2.5   钢骨架钢材防腐采用热浸镀锌处理时，其膜厚应大于45μm；当采用静电喷涂其膜厚应大于40μm。

检查数量：按照构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件。

      - 检验方法：采用分辨率为0.5μm的膜厚检测仪检测。每个杆件在不同部位的测点不应少于5个，同一测点应测量5次，取平均值，修约至整数。

7.2.6    钢骨架安装前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理，处理后的基层应符合施工方案的要求。

      - 检查数量：每个装饰区域检验不少于一次。

      - 检验方法：观察检查；检查隐蔽工程验收记录。

      - 7.2.7    钢骨架安装用主体结构上的预埋件、后置埋件的数量、位置及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。

7.2.8    钢骨架与主体结构预埋件的连接、与GRG之间的连接必须符合设计要求，安装必须牢固。

检查数量：每个装饰区域检验不少于一次

      - 检验方法：手扳检查；核查隐蔽工程验收记录。

      - Ⅱ一般项目

7.2.9    钢骨架型钢截面尺寸、厚度及允许偏差、外形尺寸允许偏差应满足其产品标准的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的型钢抽检10%，且不少于3根截面尺寸及厚度偏差每根检测3处。

检验方法：用钢尺、游标卡尺量测。

7.2.10   焊缝外观质量和外观尺寸要求满足《钢结构工程质量验收标准》GB50205-2020中5.2.7、5.2.8的规定。

检查数量：每批同类构件抽查不少于10%，总抽查数不少于10处。

检验方法：观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查。

7.2.11   钢骨架防腐涂层应均匀，无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。金属热喷涂涂层的外观应均匀一致，涂层不得有气孔、裸露母材的斑点、附着不牢的金属熔融颗粒、裂纹或影响使用寿命的其他缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

7.2.12    钢骨架安装允许的允许偏差和检验方法应符合表7.2.12的规定。

表7.2.12   钢构件安装允许偏差

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 立柱 | - 标高 | - 3 | - 尺量检查 |
|  |  | - 轴线位置 | - ±2 | - 尺量检查 |
|  |  | - 同层立柱标高 | - 5 | - 尺量检查 |
|  |  | - 相邻立柱距离 | - 2 | - 尺量检查 |
| - 2 | - 横梁 | - 标高 | - 1 | - 尺量检查 |
|  |  | - 轴线位置 | - ±2 | - 尺量检查 |
|  |  | - 相邻横梁标高 | - 1 | - 尺量检查 |
|  |  | - 同层横梁标高 | - 4 | - 尺量检查 |

制作安装

  - Ⅰ主控项目

      - 7.3.1   用于GRG装饰工程所用材料及配套材料，其品种、规格和性能应满足设计要求,并应符合本标准第3章和第5章的规定。

      - 检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

      - 检验方法：观察、尺量检查；核查产品合格证、出厂检验报告、性能检测报告等质量证明文件。

      - 7.3.2   应对进场GRG的外观质量、尺寸允许偏差、物理性能指标进行复查，相应指标应符合本标准第5.2.2，5.2.3，5.3.2条的要求以及设计要求。

      - 检查数量：每单位工程的同一厂家、同一工艺生产的、同一类型的GRG，外观尺寸各抽查不少于3次，物理性能指标各抽查不少于1次，每次不得少于3块。

      - 检验方法：核查产品合格证、出厂检验报告、性能检测报告、型式检验报告等质量证明文件；随机抽样送检，按本标准第5.3.2条及相关规范的规定进行检测，核查复验报告。

      - 7.3.3   GRG与钢骨架应可靠连接，保证螺栓拧紧，锚固牢固，防锈措施可靠，专用粘结剂粘结面积90%以上。

      - 检查数量：每50㎡检测不少于1处，不足50㎡检测1处；

      - 检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录；随机抽样，按本标准的有关规定进行检测，核查检测报告。

7.3.4   GRG用于吊顶工程时，固定用螺栓、吊杆、龙骨和连接件的安装间距、位置、尺寸和连接方式应满足设计要求，安装必须牢固。

      - 检查数量：每50㎡检测不少于1处，不足50㎡检测1处；

检验方法：对照设计和施工方案观察，手扳检查；核查隐蔽工程验收

记录。

      - 7.3.5   GRG施工完成后，应进行防开裂措施的背面坞绑检测，防开裂处理点每1m应不少于3处，每个防开裂处理点长度应不小于100mm，满邬邦为最佳。

      - 检查数量：每50㎡检测不少于1处，不足50㎡检测1处；

      - 检验方法：对照设计和产品规格，依据产品拼接缝位置进行观察检查。

      - Ⅱ一般项目

      - 7.3.6   GRG安装完成后，外观质量应横向平整、竖向垂直、花饰拼接完整、曲线圆滑流畅、色泽一致，GRG表面应无污染、缺损。

检查数量: 全数检查。

      - 检验方法: 观察、尺量检查。

      - 7.3.7   GRG安装偏差应满足设计要求，并应符合本标准第6.3.3条的规定。

检查数量: 全数检查。

      - 检验方法: 现场测量;按本标准的相关内容执行。

辅材

  - Ⅰ主控项目

7.4.1   GRG装饰工程辅材（含角码、吊杆、专用填缝剂、对拉螺杆、坞绑材料、耐碱玻璃纤维网格布等），其品种、规格和性能应满足设计要求,并应符合本标准第3章和第5章的规定。

      - 检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

      - 检验方法：观察、尺量检查；核查产品合格证、出厂检验报告、性能检测报告、形式检验报告等质量证明文件。

7.4.2   专用填缝剂进场时，应按国家现行标准的规定对其拉伸粘结强度、浸水后拉伸粘结强度抽样复验，耐碱玻璃纤维网格布进场后应应按国家现行标准的规定对其单位面积质量、断裂强力、耐碱强力断裂保留率抽样复验，复验结果应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。

      - 检查数量：按进场批次抽取试样检查，每单位工程的同一厂家、同

      - 一工艺生产的、同一类型的抽检一组；

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

      - Ⅱ一般项目

7.4.2   各类辅材尺寸偏差、外观质量应符合设计要求和产品标准。

      - 检查数量：同一批次抽检10%；

检验方法：观察，尺量检查。

  - 7.5资料核验

      - 7.5.1    GRG装饰工程验收资料应在安装施工前、安装施工中、安装施工后分阶段检查，并在专项验收时汇总核查。

      - 7.5.2    GRG装饰工程验收资料应包括下列资料：

      - 1  GRG装饰工程的施工图、设计变更文件及其他设计文件。GRG制品工程单独设计时，应提供原设计单位对GRG装饰工程设计的确认文件；

      - 2  专项施工方案；

      - 3  所用构配件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复试报告；

      - 4  隐蔽工程验收文件；

      - 5  检验、工程质量验收记录；

      - 6  其它重要的施工记录和质量控制资料。

      - 附表1：钢骨架制作安装分项工程检验批质量验收记录

      - 附表2：GRG制作安装分项工程检验批质量验收记录

      - 附表3：辅材分项工程检验批质量验收记录

安全与环保

安全措施

严格执行有关安全生产制度和安全技术操作规程，认真做好安全技术交底，对关键部位要经常性的安全检查，及时排除不安全的因素，确保安全施工。

进行钢骨架安装和GRG安装的高空作业人员应取得高空作业资格。

施工人员进入现场施工作业必须按规定穿戴好劳防用品。

特殊工种必须持证上岗，在施工岗位上实行工作安全责任制。

施工现场应设置安全消防设施及安全疏散设施，并应定期进行防火巡查。

气体切割和高空焊接作业时，应清除作业区危险易燃物，并应采取防火措施。

安装钢骨架和GRG时，应设置安全警戒区域。

施工机具检查评定应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33和《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160的有关规定。

施工用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定。

操作平台的架体结构应采用钢管、型钢及其他等效性能材料组装，并应符合国家现行有关脚手架标准的规定。平台面铺设的钢、木或竹胶合板等材质的脚手板，应符合材质和承载力要求，并应平整满铺及可靠固定。

环保措施

高空焊接作业及GRG安装过程中，应在作业下方放置多层密目网，防止焊渣及碎料脱落。

施工完成后，做到工完料净，及时清除垃圾，清扫时应洒水湿润，避免杨尘。

做好环境管理教育工作，教育面达到100%并签名，组织并实施环境管理交底工作，做好交底记录。

使用噪声大的机具时，应采取封闭围挡，防止噪声污染、扰民。

现场油漆涂装和防火涂料施工时，应采取防污染措施。

现场剩下的废料和余料应妥善分类收集，并应统一处理和回收利用，不得随意搁置、堆放。

- 本标准用词说明

1为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1《装饰石膏板行业标准》JC/T 799

2《玻璃纤维增强石膏（GRG）装饰制品应用技术规程》T/CECS 527

3《钢结构工程施工质量验收规范》GB5 0205

4《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

5《钢结构工程施工规范》GB5 0755

6《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》GB/T 3854

7《无极硬质绝缘制品试验方法》GB/T 5486

8《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

9《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

10《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756

11《纸面石膏板》GB/T 9775

12《复层建筑涂料》GB/T 9779

13《玻璃纤维增强水泥性能试验方法》GB/T 15231

14《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582

15《声学 混响室吸声测量》GB/T 20247

16《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339

17《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JC/T 24

18《建筑装饰用石材蜂窝复合板》JC/T 328

19《陶瓷砖胶粘剂》JC/T 547

20《耐碱玻璃纤维无捻粗纱》JC/T 572

21《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841

22《α型增强石膏》JC/T 2038

| 钢骨架制作安装分项工程检验批质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 标准规定 |  | 最小/实际抽样数量 |  |  | 检查记录 |  |  |  | 检查 结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 产品进场 |  | 7.2.1 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 焊缝质量 |  | 7.2.2 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 涂装基层验收 |  | 7.2.3 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 涂层厚度 |  | 7.2.4 7.2.5 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 基层处理 |  | 7.2.6 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 预埋件及后置埋件 |  | 7.2.7 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 钢骨架安装 |  | 7.2.8 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 产品进场 |  | 7.2.9 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 焊缝外观质量 |  | 7.2.10 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 涂层表面质量 |  | 7.2.11 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 安装精度 |  | 7.2.12 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

附表1     钢骨架制作安装分项工程检验批质量验收记录

| GRG制作安装分项工程检验批质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 标准规定 |  | 最小/实际抽样数量 |  |  | 检查记录 |  |  |  | 检查 结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料进场 |  | 7.3.1 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | GRG产品规格、性能 |  | 7.3.2 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装质量 |  | 7.3.3 7.3.4 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 坞绑检测 |  | 7.3.5 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量 |  | 7.3.6 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装精度 |  | 7.3.7 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

附表2     GRG制作安装分项工程检验批质量验收记录

| 辅 材 分项工程检验批质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 标准规定 |  | 最小/实际抽样数量 |  |  | 检查记录 |  |  |  | 检查 结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料进场 |  | 7.4.1 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 材料复试 |  | 7.4.2 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量及尺寸偏差 |  | 7.4.3 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

附表3